Задание 1

Сделать заключение о качестве стеклянной кофейной чашки (объем 90 мл), при органолептическом исследовании которой выявлены:

- не портящий товарный вид оплавленный скол - допускается

- пузыри диаметром до 2 мм – 3 шт

- инородные включения 1,1 мм и 1,8 мм

Вывод:

Данная стеклянная кофейная чашка относится к мелкой группе посуды, так как объем 90 мл, это не более 100 мл. По характеристикам данная чашка относится к группе 2, 1-я строка, так как диаметр пузырей входит в интервал св. 1,0 до 2,0 мм, количество пузырей входит интервал - 5 шт., и входит в интервал количество инородных включений – 3 шт., следовательно изделие является сортным.

Задание 2

1. Сформулировать требования  к качеству посуды из фарфора (по аналогии со стеклянной)

Изделия следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по технологическому режиму и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

Внутренние поверхности полых и плоских изделий, соприкасающиеся с пищей, не должны выделять свинец и кадмий выше допустимых пределов.

Поверхность изделия, соприкасающаяся с пищевыми продуктами, должна быть кислотостойкой.

Белизна изделий должна быть не менее 64%.

Просвечиваемость для изделий с толщиной черепка не более 2,5 мм должна быть не менее 30%.

Термостойкость изделий должна быть не менее 185 °С.

Водопоглощение изделий по черепку должно быть не более 0,2%.

Изделия должны быть устойчивыми на горизонтальной плоскости.

Крышки изделий не должны выпадать при наклоне изделия на угол до 70°. Держатель, за который снимают крышку, не должен выскальзывать из рук.

Приставные детали должны быть прочно прикреплены к основному изделию.

Сливное отверстие должно быть выполнено так, чтобы жидкость выливалась нераздельной узкой струей и не подтекала на корпус изделия.

Незаглазурованная ножка, край изделия, место посадки крышки и торец пробки должны быть зашлифованы.

Оттенок изделий с цветным черепком или покрытых цветной глазурью, входящих в комплект, набор или сервиз, должен быть одинаковым.

Оттенок изделий должен соответствовать образцу-эталону. В некомплектной продукции допускается небольшое отклонение тона изделия от образца-эталона.

Пленка из драгоценных металлов должна иметь прочное сцепление с поверхностью изделия.

Плоские изделия не должны разрушаться в стопах.

2. Установите сорт фарфоровой чайной чашки (250 мл), если при осмотре обнаружено:

- на лицевой стороне: мелкий рассредоточенный накол (мушка),

- волосяной, заглазурованный подрыв ручки

Вывод:

Данная чашка является сортной продукцией, относящееся к мелкой продукции (не более 0,5 мл), так как согласно ГОСТ Р 54575-2011 Посуда фарфоровая. ТУ таблице 1, допускается на приставных деталях изделий волосяной, заглазурованный подрыв ручки и на лицевой стороне мелкий рассредоточенный накол (мушка) диаметром не более 1,0 мм в количестве не более 3 шт.

3. Установите сорт фарфоровой закусочной тарелки (200мм), если обнаружено:

- на лицевой стороне: по краю зашлифованный откол глубиной 1,5 мм

- на оборотной стороне: 2 плешины площадью 30 и 40 мм2.

Вывод:

Данная тарелка является сортной, относящееся к средней продукции (входящий в интервал диаметром от 175 до 250 мм), так как согласно ГОСТ Р 54575-2011 Посуда фарфоровая. ТУ таблице 1, допускается на лицевой стороне по краю зашлифованный откол глубиной 1,5 мм (в допуске не боле 2,0 мм), и на оборотной стороне 2 плешины площадью 30 и 40 мм2 – это в сумме общая площадь 70 мм2 (в допуске не более 100 мм2).